                      
Битумно-полимерные мастики «Эластим» и «БиТЭП», выпускаемые предприятием ООО «Гидролюкс Плюс», предназначены для устройства и ремонта гидроизоляции жилищных, промышленных, сельскохозяйственных и других зданий и конструкций, в т.ч.  фундаментов, металлических  конструкций, гаражей, труб, подземных переходов, для ремонта  и устройства кровель, а также для наклеивания фанеры,  ДВП, ДСП, а также еврорубероида  на  цементно-песчаные,  бетонные,  гипсобетонные основания. 


1. Мастики  «Эластим»  и  «БиТЭП»  готовы  к  применению.

2. Материал  наносят  на  очищенную  от  грязи  и  мусора поверхность строительных  конструкций  при  температуре  от –20 °С   до   + 40 °С

3.  Для  придания  основанию  необходимых  адгезионных  свойств  необходимо перед   нанесением  рабочего  состава  материала  поверхность  конструкций   предварительно  огрунтовать  этим  же  материалом,  разбавленным  уайт-спиритом  в соотношении  1: 4.

4. После  высыхания  грунтовки  равномерно  нанести  шпателем, шприцом или кистью первый  слой  мастики, толщиной  ≈ 2 мм на основание.  

5. Первый  слой  необходимо  армировать  стеклотканью  или  стеклохолстом.  При этом армирующий  материал  раскатывается  по только,  что  нанесенному слою мастики,  и тщательно укатывается.

6. Наносить  следующий  слой  только  после  полного  высыхания  предыдущего,  толщиной  1,5-2 мм. ‍
7. Количество слоев покрытия, в зависимости от назначения гидроизоляции и ремонта, может бать от 2 до 5.
8. При  укладке  покрытий  необходимо  руководствоваться  общими  правилами,  требованиями  СНиП  3.04.01-87.
· Толщина   мастичного  покрытия   зависит  от количества  нанесенных  слоев  мастики;  в  зависимости  от назначения  может   быть  от  3 до   10 мм.

· Ориентировочный  расход  мастики  от  1 до  2  кг  на  1м2  за одно нанесение.
· Характеристики  мастик  приведены в ДБН  В.2.6.-14-95.
· Гарантийный   срок  хранения –  6  месяцев.  Хранить только  в  закрытой  таре.
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